公共(建築)工程施工綱要規範

第11481章

兒童遊樂設施

1.	通則

1.1	本章概要

說明兒童遊樂設施工程之材料、施工、設備安裝等工作。

1.2	工作範圍

凡契約設計圖說標示為兒童遊樂設施工程者，包括所有材料製造、人工、施工和機具設備、動力、運輸、安裝與相關五金組件之工作（含配合其它相關工程）等，均屬本工程範圍。

1.3	相關章節

1.3.1	第01330章--資料送審

1.3.2	第01450章--品質管制

1.3.3	第06200章--細木作

1.4	相關準則

1.4.1	中國國家標準（CNS）

(1)	CNS 2642 1043	兒童遊戲設備安全準則－設計與安裝

(2)	CNS 2643 1044	兒童遊戲設備安全準則－檢查與維護

1.4.2	美國材料試驗協會（ASTM）

(1)	ASTM A 569

(2)	ASTM B 21

(3)	ASTM D 117

(4)	ASTM D 368

(5)	ASTM D 636

(6)	ASTM D 1505

(7)	ASTM D 1735

(8)	ASTM D 2454

(9)	ASTM D 2794

(10)	ASTM D 3359B

(11)	ASTM D 3363

(12)	ASTM QQ A 200/8

1.5	系統設計要求

1.5.1	兒童遊戲安全設施須符合CNS-12642 A1043「兒童遊戲設備安全準則－設計與安裝」／CNS 12643 A1044「兒童遊戲設備安全準則-檢查與維護」為基準。

1.5.2	經工程司檢驗合格之遊戲設備於安裝妥善後，應在明顯處設置下列永久標示：

(1)	製造廠商之名稱或其註冊商標。凡進口產品應加註代理商之名稱及通訊住址。

(2)	設備之製造號碼及製造年月日。

(3)	製造廠商投保產品責任險之保單號碼。

1.5.3	本工程設計圖說之型式與尺度僅供參考，各遊樂設施製造廠商得依其功能提供施工文件及圖說送審，經工程司核准採用者，方可施工，且不得另行加價。

1.5.4	材料之安全性

(1)	所使用之材料均須耐久防蝕。

(2)	任何材料及其表面材料均不得產生毒物。

(3)	所有遊具之構造應確保在任何位置均無足以危害兒童之尖銳或粗裂之邊緣及突出部份，木料均應鉋光，木料及金屬之邊緣應稍打圓。厚度小於[2mm][　　]板料之外露邊緣應做成整齊之光邊或圓形壓頂。

(4)	五金：凡用於兒童易觸及處之螺栓，螺釘或定位螺釘均須為埋頭，杯頭、圓頭或平頭者，抑或使用其它保護組件加以保護。

(5)	溜滑梯之滑道應避免接縫，如為隧道型式滑道必須拼合者，此等接縫應具光平飾面，以免引起傷害發生。

中空部份應妥善封蓋，以防止水份的浸入；或適當的開孔及通風，俾使銹蝕或變質減至最低程度。

1.5.5	遊樂設施設置之安全範圍

遊具所需之最小空間與兒童使用該遊具之活動空間，以及兒童在各遊具設施中自由活動之空間，凡鄰接遊具之活動部份，需加大使用範圍[180cm] [　　]，凡鄰接靜態設施需加大使用範圍[120cm][　　]。遊具中個別項目之最小使用範圍不得重疊，最小使用範圍內地面必須平整。

2.	產品

2.1	材料

2.1.1	鋁合金圓柱

採用6061-T6鋁材擠型符合ASTM B 21及ASTM QQ A 200/8標準外徑[5in] [　　]，厚度[0.125inch][　　]。

2.1.2	夾環：鑄鋁成型，結構特性如下：

(1)	最大張力：[47,000psi][　　]。

(2)	彎曲強度：[28,000psi][　　]。

(3)	延伸度：[7%（2inch）][　　]。

(4)	斷裂強度：[29,000psi][　　]。

2.1.3	耐龍粉體塗裝

金屬表面加工所採用[　　]厚度之耐龍粉體塗裝，符合美國ASTM。

Adhesion（附著度）（ASTM-D 3359B）。

Hardness（硬度）（ASTM-D 3363）。

Flexibility（彈性）（ASTM-D 1735）。

Impact（撞擊力）（ASTM-D 2794）。

Overbake resistance（耐候性試驗）（ASTM-D 2454）。

Salt Spray resistance（鹽水噴霧性試驗）（ASTM-D 117）。

2.1.4	平台之鋼板

採用[12gauge][　　]之低碳鋼板，一體成型。符合ASTM A-569之標準。外加[2m/m][　　]Nylon披覆。

2.1.5	高密度塑膠板

高密度聚乙烯（PE）材料，含紫外線安定劑符合density of[933 G/cc] [　　]per ASTM-D1505及tensile strength of[2400][　　]psi per ASTM-D636。

2.1.6	塑膠滑梯護欄及屋頂

低密度聚乙烯（PE）材料，含紫外線安定劑。符合ASTM-D368標準tensile strength of[2,700][　　]psi。

3.	施工

3.1	施工及注意事項

3.1.1	支柱採表面固定式，使用[1/2in×2 3/4in][　　]鍍鋅膨脹螺絲固定支柱。

支柱採防銹之[5in][　　]鋁合金粉體塗裝材質。管壁厚[3mm][　　]。

使用[5in][　　]鋁合金夾環（塗裝同支柱）固定各部分組件。

螺絲及螺帽採用圓頭設計，不可有銳角產生。

3.1.2	安裝平台依遊具平面圖所示之高度安裝，並以水平器測量平台，水平面不可有高低不平情形產生，使用平台為[4m/m][　　]網洞鋼板外加[2mm] [　　]Nylon披覆之台面。

3.1.3	滑梯採用含抗紫外線安定劑之低密度聚乙烯滑梯，拱型爬梯及套環爬梯為鍍鋅鋼管粉體塗裝。

3.1.4	功能墻使用[2 3/8in][　　]鋁合金管粉體塗裝支柱，[3/4in][　　]厚高密度聚乙烯板。

3.1.5	滑梯及其他有活動性之設施須有[2m][　　]以上之活動空間。

時設備如有傷及烤漆部份，須以原廠噴漆加以噴補完全。

3.1.6	組合所有設備後須注意螺絲之緊密性及有無遺漏。所有夾環並須使用鉚釘固定，以免日後下滑。

3.2	檢驗

3.2.1	依規定進行產品及施工檢驗，項目如下：

| 名 稱 | 檢驗項目 | 依據之方法 | 規範之要求 | 頻 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [1次] [每批1次] [提出檢驗試驗報告，不必抽驗] [ ] |

4.	計量與計價

4.1	計量

4.1.1	依安裝完成後數量[一式][　　]辦理計量。

4.2	計價

4.2.1	本章工作依工程價目單所示契約單價辦理計價。

〈本章結束〉